Kraków, 14 sierpnia 2017 r.

adresaci wg rozdzielnika

EPU/EM/271/PO-40/    407      /2017

dot.: przetargu ograniczonego nr 271/PO-40/2016 na zadanie: „Remont kanalizacji panelami GRP”

Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - Spółka Akcyjna, 
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) przekazuje otrzymane od wykonawców pytania oraz udzielone na nie odpowiedzi.

Pytanie 1:

Czy prawidłowym jest rozumowanie, że zapis „jednoczęściowy panel GRP” ujęty w PFU-1 w  pkt. 2.2.1 Modernizacja metodą paneli GRP oznacza, że panel powinien być wykonany w sposób monolityczny (na jednej formie) bez jakichkolwiek elementów doklejanych lub dolaminowywanych na etapie produkcji? 
Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że w przypadku paneli powstałych przez doklejenie lub dolaminowanie jego poszczególnych elementów miejsca połączeń stanowią najsłabsze konstrukcyjnie punkty i nie dadzą się w żaden sposób teoretyczny i praktyczny określić co do wartości ich wytrzymałości.
Odpowiedź:
Poprzez określenie "jednoczęściowy panel GRP" Zamawiający rozumie panel stanowiący pojedynczy element i jako taki musi zostać zabudowany. Zamawiający nie określa sposobu produkcji elementu a jedynie jego parametry wytrzymałościowe, które muszą zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

Pytanie 2:

Jakimi minimalnymi parametrami wytrzymałościowymi powinna charakteryzować się masa iniekcyjna wypełniająca przestrzeń pomiędzy stara i nową rurą?

Odpowiedź:

Minimalne wymagania dla iniektu: 5 [MPa].

Pytanie 3:

Jaka jest maksymalna dopuszczalna wartość badania odporności na ścieranie wykonanej dla paneli wg Próby Darmstadzkiej wykonanej na podstawie normy? (Im wyższa wartość badania tym mniejsza odporność na ścieranie.) 
Odpowiedź:

Badanie odporności na ścieranie należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN 259-3:2012.Ubytek materiału nie większy niż 0,2 mm po 100.000 cykli.

Zamawiający prosi o uwzględnienie powyższych odpowiedzi przy opracowywaniu ofert.

Zamieszczono na stronie internetowej MPWiK SA: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi

w dniu 14 sierpnia 2017 r.