NAZWA ZAMÓWIENIA

Remont kolektora doprowadzającego ścieki do oczyszczalni Kujawy - Kolektor  w rejonie 
ul. Ptaszyckiego (od syfonu pod rz. Dłubnią) do ul. Jeżynowej

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.	
ul. Senatorska 1,

30-106 Kraków

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Lokalizację Robót podano w p. 1.1. PFU-1

KOD CPV

Grupa:

45200000-9		Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części  oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

74200000-1		Usługi doradcze dotyczące architektury, inżynierii, budowy i podobne

Klasa:

45230000-8		Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

74230000-0		Usługi inżynieryjne

Kategoria:

45232000-2		Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

74232000-4		Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

OGÓLNY SPIS ZAWARTOŚĆI PFU

(szczegółowy spis zawartości znajduje się we wskazanych obok częściach PFU)

SPIS TREŚCI PFU-1

PFU-1 CZĘŚĆ OPISOWA

PFU-2 WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

PFU-3 CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

PFU-1 CZĘŚĆ OPISOWA

SPIS TREŚCI

1	Opis ogólny przedmiotu zamówienia	3

1.1	Zakres robót budowlanych – parametry charakterystyczne	3

1.1.1	Parametry kanałów przeznaczonych do modernizacji	3

1.1.2	Metody modernizacji kanałów	3

1.2	Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia	3

1.2.1	Dostępność terenu budowy	3

1.2.2	Kolejność wykonywania Robót	3

1.2.3	Zapewnienie ciągłości pracy systemu kanalizacyjnego	3

1.2.4	Zajęcie pasa drogowego	4

1.2.5	Naprawy miejscowe w wykopie otwartym	4

1.2.6	Wycinka drzew	4

1.2.7	Utylizacja materiałów	4

1.3	Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe	4

1.4	Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe	4

1.4.1	Odcinek: studnia ID 302610 – studnia ID 298465	4

1.4.2	Odcinek: studnia ID 298449 – komora ID 302565	5

1.4.3     Odcinek: komora ID 302565 - komora ID 4793……………………………………………….6

1.4.4     Odcinek: komora ID 4793 - komora ID 4792………………………………………………….6

2	Opis Wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia	7

2.1	Wymagania ogólne dotyczące projektowania	7

2.1.1	Wymagania formalno-prawne	7

2.1.2	Forma projektu wykonawczego	7

2.1.3	Wymagania dotyczące wersji elektronicznej.	7

2.1.4	Założenia do projektowania	8

2.2	Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych	9

2.2.1	Modernizacja metodą paneli GRP	9

2.2.2	Renowacja miejsc włączenia przykanalików	10

2.2.3	Wykonanie obejścia (by-passu)	10

2.3	Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych	10

PFU-1 CZĘŚĆ OPISOWA

# Opis ogólny przedmiotu zamówienia

## Zakres robót budowlanych – parametry charakterystyczne

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu wytypowanych odcinków grawitacyjnej istniejącej kanalizacji ogólnospławnej zlokalizowanych w Krakowie w rejonie ulicy Ptaszyckiego (od syfonu) do ul. Jeżynowej.

Do zakresu przedmiotowego zadania należy także remont:

- studzienek oraz komór zabudowanych na kolektorze,

- miejsc włączenia przyłączy oraz kanałów bocznych.

Przewiduje się, że w wyniku planowanego remontu, oprócz poprawy stanu technicznego kolektora, nastąpi zmniejszenie infiltracji wód gruntowych do kanałów.

### Parametry kanałów przeznaczonych do modernizacji

Kanał o wymiarach: 1200/1800 mm o przekroju prostokątnym z półkami oraz sklepieniem łukowym ok.1258 m.

Kanał o wymiarach 1400/2000 mm o przekroju prostokątnym ok 57 m.

Łączna długość kanału, który zostanie poddany remontowi: ok. 1315 m.

### Metody modernizacji kanałów

Remont kanałów będzie wykonywana metodą reliningu modułami GRP.

- Kominów złazowych - za pomocą zaprawy mineralnej,

- Komór – metodą torkretowania,

- Miejsc włączenia przyłączy  - za pomocą laminatu, pakera lub kształtki kapeluszowej,

- Miejsc włączenia kanałów bocznych oraz przyłączy w kominach złazowych oraz 
w komorach – za pomocą zaprawy mineralnej.

## Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

### Dostępność terenu budowy

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe, wykończeniowe itp., będą zrealizowane i wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego

- Roboty wykonywane będą w terenach zielonych, pasach drogowych i jezdniach .

W związku z koniecznością minimalizowania utrudnień w ruchu ulicznym Roboty na części kanałów muszą być prowadzone w określonych godzinach.

Roboty związane z modernizacją należy prowadzić całą dobę.

### Kolejność wykonywania Robót

Wykonawca będzie realizował Roboty zgodnie z Programem sporządzonym na podstawie klauzuli 8.3 Warunków Kontraktu.

### Zapewnienie ciągłości pracy systemu kanalizacyjnego

Przerzut ścieków na czas trwania Robót zabezpiecza Wykonawca.

### Zajęcie pasa drogowego

Koszty zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia Robót, ponosi Wykonawca.

Koszt zajęcia pasa drogowego (wraz z kosztami administracyjnymi) jest składnikiem ceny kontraktowej i winien być ujęty w Wykazie Cen.

### Naprawy miejscowe w wykopie otwartym

Na obecnym etapie nie przewiduje się konieczności wykonywania napraw miejscowych wymagających odkrywania kanałów.

### Wycinka drzew

Zadanie będzie realizowane metodami bezrozkopowymi i nie zachodzi konieczność wycinki drzew.

### Utylizacja materiałów

Wykonawca opracuje plan gospodarki odpadami.

Podczas realizacji zadania powstanie szereg odpadów (w tym niebezpieczne). Wykonawca we własnym zakresie jest zobowiązany zapewnić transport i utylizację odpadów zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

## Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe

Zestawienie podstawowych parametrów kanału przeznaczonego do remontu w ramach niniejszego kontraktu. Dane przedstawione w tabelach są danymi przybliżonymi i powinny być zweryfikowane przez Wykonawcę po przeprowadzeniu Inspekcji przed rozpoczęciem prac.

| Nazwa | Liczba przyłączy szt. | Liczba studni i komór szt. | Długość kanałów, m | Całkowita Długość, m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1200/1800 | 1400/2000 |  |
| Odcinek od syfonu przed studnią ID 302610 do komory ID 298465 | 5 | 14 | 694,91 | 0 | 1315,46 |
| Odcinek od studni ID 298449 do komory ID 4792 | 0 | 8 | 563,56 | 56,99 |  |

Maksymalny przepływy ścieków 524 l/s,

Średni przepływ ścieków 354 l/s

## Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe

Poniżej przedstawiono zestawienie parametrów i przybliżony opis wytypowanych odcinków kanałów do modernizacji.

Dane przedstawione w niniejszym punkcie oraz w punkcie 1.3 są danymi przybliżonymi 
i powinny być zweryfikowane przez Wykonawcę po przeprowadzeniu inspekcji przed rozpoczęciem prac.

### Odcinek: komora ID 302610 – studnia ID 298465

| Parametr lub cecha | Opis lub ilość | Jednostka miary | Metoda renowacji |
| --- | --- | --- | --- |
| Studnia | Kominy złazowy DN 600, 800, 900, 1000, 1200 nabudowane na kanale | m2 | Kineta panelem GRP, komin za pomocą chemii mineralnej |
| Studnia ID 298465 | nowa |  | Nie podlega renowacji |
| Kanał |  |  |  |
| Kształt przekroju | Prostokątny z kinetą i sklepieniem łukowym | - | Relining panelami GRP |
| Wymiar wewnętrzny kanału | 1200/1800 | mm |  |
| Długość odcinka | 694,91 | m |  |
| Średnia głębokość posadowienia | 2,26 – 4,22 |  |  |
| Materiał | Beton |  |  |
| Przebieg trasy kanału | W terenie zielonym, w nieużytkach, w drogach( Bardosa, Powiatowa), oraz przez zabudowę jednorodzinną |  |  |
| Stopień wypełnienia | 40 - 50 | % |  |
| Studnie/kominy złazowe | 14 | Szt. | Za pomocą chemii mineralnej |
| Ilość przyłączy | 5 | DN 150 -2 szt. DN 200 -1 szt. DN 300 -2 szt. | Renowacja w przypadku włączenia na komorę lub komin złazowy za pomocą chemii w przypadku paneli GRP za pomocą kształtki kapeluszowej. |
| Odcinek: komora ID 298449 – komora ID 302565 |
| Parametr lub cecha | Opis lub ilość | Jednostka miary | Metoda renowacji |
| Studnia początkowa ID 298449 | nowa | m2 | Nie podlega renowacji |
| Komora końcowa - ID 302565 | Lana na kanale | m2 | Torkretowanie. |
| Kanał |  |  |  |
| Kształt przekroju | Prostokątny z kinetą i sklepieniem łukowym | - | Relining panelami GRP |
| Wymiar wewnętrzny kanału | 1200/1800 | mm |  |
| Długość odcinka | 503,43 | mb |  |
| Średnia głębokość posadowienia | 3,8 – 4,1 | m |  |
| Materiał | Beton | - | - |
| Przebieg trasy kanału | W terenach zielonych, nieużytkach. | - | - |
| Stopień wypełnienia | 30 - 40 | % |  |
| Studnie/kominy złazowe: | 5 | szt. | Za pomocą chemii mineralnej |
| Ilość przyłączy | 1 | DN 300 – 1 szt | Renowacja w przypadku włączenia na komorę lub komin złazowy za pomocą chemii w przypadku paneli GRP za pomocą kształtki kapeluszowej. |

| Odcinek: komora ID 302565 – komora ID 4793 |
| --- |
| Parametr lub cecha | Opis lub ilość | Jednostka miary | Metoda renowacji |
| Studnia początkowa ID 302565 | Lana na kanale | m2 | Torkretowanie |
| Komora końcowa - ID 4793. | Lana na kanale | m2 | Torkretowanie. |
| Kanał |  |  |  |
| Kształt przekroju | Prostokątny | - | Relining panelami GRP |
| Wymiar wewnętrzny kanału | 1400/2000 | mm |  |
| Długość odcinka | 56,99 | mb |  |
| Średnia głębokość posadowienia | 4,46 | m |  |
| Materiał | Beton | - | - |
| Przebieg trasy kanału | W terenach zielonych, nieużytkach. | - | - |
| Stopień wypełnienia | 30 - 40 | % |  |
| Studnie/kominy złazowe: | 1 | szt. | Za pomocą chemii mineralnej |

| Odcinek: komora ID 4793– komora ID 4792 |
| --- |
| Parametr lub cecha | Opis lub ilość | Jednostka miary | Metoda renowacji |
| Studnia początkowa ID 4793 | Lana na kanale | m2 | Torkretowanie |
| Komora końcowa - ID 4792. | Lana na kanale | m2 | Remontowana z innego zakresu |
| Kanał |  |  |  |
| Kształt przekroju | Prostokątny | - | Relining panelami GRP |
| Wymiar wewnętrzny kanału | 1200/1800 | mm |  |
| Długość odcinka | 70,13 | mb |  |
| Średnia głębokość posadowienia | 4,6 | m |  |
| Materiał | Beton | - | - |
| Przebieg trasy kanału | W terenach zielonych, nieużytkach. | - | - |
| Stopień wypełnienia | 30 - 40 | % |  |
| Studnie/kominy złazowe: | 1 | szt. | Za pomocą chemii mineralnej |

# Opis Wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

## Wymagania ogólne dotyczące projektowania

### Wymagania formalno-prawne

Zgodnie z art. 29 Ustawy Prawo budowlane realizacja zamierzenia budowlanego stanowiącego przedmiot niniejszego kontraktu nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

### Forma projektu wykonawczego

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Projekt wykonawczy dla każdego odcinka kanalizacji Robót w wersji papierowej i elektronicznej w 3 egzemplarzach.

Projekt wykonawczy musi zawierać:

Opis techniczny proponowanych rozwiązań,

Część obliczeniową,

Część rysunkową zawierającą w szczególności: plany sytuacyjne, profile naprawianych kanałów

### Wymagania dotyczące wersji elektronicznej

### Dokumentacja powinna być przekazywana na nośniku optycznym (CD lub DVD).

- Opis techniczny – plik w formacie *.doc

- Rysunki:

  - Format plików:	pliki w formacie *.dxf, lub za zgodą Zamawiającego *.pdf lub *.tiff ,

  - Rozdzielczość obrazów rastrowych: 300 dpi

  - Paleta barw 24 bit, w przypadku pokładów mapowych dla plików *.dxf - 1bit,

  - Kompozycja, rozmiar i podział arkuszy musi być identyczny z papierowymi odpowiednikami.

### Założenia do projektowania

Modernizację należy zaprojektować indywidualnie dla każdego odcinka kanału.

Projekt wykonawczy musi rozwiązywać/uwzględniać wszelkie istotne zagadnienia projektowe związane z wyborem metody modernizacji i doborem materiałów oraz sposobu prowadzenia robót. Dobrane materiały muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszym PFU. W szczególności należy uwzględnić:

- szczegółową analizę aktualnego stanu poszczególnych odcinków (pomimo informacji zawartych w niniejszym PFU) sporządzoną na podstawie wstępnej inspekcji kolektora obejmującą identyfikację uszkodzeń:

  - rurociągów - przeszkody (np. wrośnięte korzenie,  pęknięcia, korozja, erozja, ewentualne przesunięcie rur, wystające przyłącza).

  - Studzienek i komór  – wybór metody naprawy zależy w szczególności od stanu powierzchni i materiału konstrukcyjnego, skali uszkodzeń, stopnia skorodowania zbrojenia.

- aspekty hydrauliczne:

  - projekt powinien zawierać porównanie przepustowości odcinków kanałów objętych niniejszym kontraktem przed i po modernizacji. W przypadku modernizacji kanału panelami GRP należy przeprowadzić odpowiednie obliczenia lub próby na kanałach w celu określenia przepustowości gwarantującej prawidłową pracę kanału;

  - dopuszcza się zmniejszenie przekroju czynnego kanału po przeprowadzonej modernizacji  panelami maksymalnie 30%.

- aspekty konstrukcyjne:

  - modernizacja powinna zapewnić samonośność konstrukcji kanałów pomiędzy sąsiednimi studzienkami. W związku z tym grubość ścianek oraz rodzaj iniektu (dla paneli) powinna być przyjęta na podstawie obliczeń teoretycznych przeprowadzonych w oparciu o dane rzeczywiste (głębokość posadowienia, wody gruntowe, obciążenia dynamiczne).

  - projekt powinien uwzględniać wszystkie rodzaje obciążeń oddziaływujących na kanał w szczególności należy uwzględnić następujące rodzaje obciążeń – w przypadku kanałów, które zachowały swoją nośność i mogą stanowić podparcie dla projektowanej powłoki żywicznej – ciśnienia zewnętrznego wody; – w przypadku kanałów, które utraciły swoją nośność – obciążenia od gruntu, taboru samochodowego oraz ciśnienia zewnętrznego wody.

  - krótkotrwała wytrzymałość na zginanie w kierunku obwodowym badana wg PN-EN ISO 178: ≥ 120 MPa,

  - krótkotrwała obwodowa wytrzymałość na rozciąganie badana wg PN-EN 1393:2002, 1393:2004 ≥ 40 MPa,

  - krótkotrwała wzdłużna wytrzymałość na rozciąganie badana wg PN-EN 1393, lub ISO 8513 ≥ 12 MPa,

  - krótkotrwały moduł sprężystości przy zginaniu badany wg PN-EN ISO 178 lub ISO 10468 ≥ 9000 MPa,

  - odporność chemiczna w zakresie pH 2 - 12 i temperatury do 35°C,

  - odporność na ścieranie udokumentowana przez Próbę Darmstadzką wykonaną zgodnie z normą.

  - Połączenie odcinków paneli GRP powinno być wykonane za pomocą uszczelek elastomerowych EPDM lub SBR. Dopuszcza się laminowanie połączeń w przypadku braku możliwości szczelnego połączenia odcinków 1m na łukach po wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego.

  - odporność chemiczna na wpływ zalegających osadów,

  - wymiary dobrane do kształtu kanału – zmniejszenie światła kanału max 30%,

  - powierzchnie wewnętrzne muszą być gładkie, zewnętrzne - ze względów konstrukcyjnych - chropowate aby zapewnić dobre połączenie z iniektem,

  - Tolerancja wymiarów powinny być zgodne z normą PN-EN 14364 +A!: 2009

Obliczenia sprawdzające statyczno – wytrzymałościowe należy przeprowadzić na podstawie wytycznych ATV – M 127 – 2, ich nowelizacji DWA A143-2 lub WRc/Rehau/3R2014 i dostarczyć Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót.

- aspekty instalacyjne:

  - ograniczenia wynikające z dostępności terenu budowy, technologii, materiałów,

  - konieczność stosowania tymczasowych obejść (tzw. „by-passów”) na czas prowadzenia Robót na danym odcinku.

  - minimalizacja uciążliwości prowadzonych robót dla ruchu kołowego i pieszego.

## Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych

Modernizację kanałów objętych niniejszym kontraktem należy przeprowadzić metodą paneli 
z żywic wzmacnianych włóknem szklanym.

### Modernizacja metodą paneli GRP

Prefabrykowane panele dostosowane indywidualnie do kształtu poszczególnych kanałów wprowadza się do wnętrza remontowanego odcinka poprzez komory robocze. Studzienki rewizyjne mogą zostać poszerzone pod warunkiem uzyskania zgody u zarządcy drogi lub terenu. Ponadto każde poszerzenie studzienki musi być ujęte w projekcie Robót i będzie wymagało akceptacji Zamawiającego.

Komory robocze na trasie kanału będą wykonane zgodnie z przedstawionym projektem, zaakceptowanym przez Zamawiającego, oraz po uzyskaniu przez Wykonawcę zgody zarządcy drogi lub terenu. Wykonawca po zakończeniu prac odtworzy stan pierwotny terenu lub drogi zgodnie z zapisami WW-02. Wykonawca uwzględni w swoich działaniach wszelkie wymogi stawiane przez właściciela drogi lub terenu.

Przed montażem paneli wykonawca sprawdzi zgodność wykonanych paneli ze specyfikacją a w szczególności z obliczeniami na podstawie których wykonano jednoczęściowy panel GRP. Przed montażem paneli kanał należy poddać hydrodynamicznemu czyszczeniu wodą pod ciśnieniem min 500 bar. Następnie należy zlikwidować wszystkie miejsca wycieku wód gruntowych przy użyciu szybkosprawnych zapraw mineralnych lub za pomocą iniekcji wysokociśnieniowej żywicami poliuretanowymi. Większe ubytki należy poddać reprofilacji mineralnymi zaprawami. Każdorazowo prace te będą podlegać odbiorowi przez inspektora nadzoru z ramienia Zamawiającego.

Montaż paneli wykonywany jest przez wprowadzenie odcinków paneli poprzez wykonane otwory, połączenie paneli, połączenie istniejących przykanalików z panelem, połączenie kanału z komorami oraz wypełnienie iniektem (pod odpowiednim ciśnieniem podawania, wynikającym z obliczeń) przestrzeni pierścieniowej (powtarzalnie dla kolejnych odcinków kolektora). Należy pamiętać, aby po każdorazowym połączeniu paneli ustabilizować je wewnątrz kanału istniejącego poprzez zastosowanie klinów, które unieruchomią panel podczas wypełniania przestrzeni pierścieniowej.

Zewnętrzna warstwa ochronna panela musi być chropowata, aby zapewnić odpowiednie połączenie jej z iniektem. Wypełnianie przestrzeni pierścieniowej, pomiędzy panelem, a starym kanałem powinno być wykonywane warstwowo, każda następna warstwa po stwardnieniu poprzedniej.

Przestrzeń między starymi rurami, a elementami paneli GRP jest ciśnieniowo uszczelniania specjalną zaprawą, dając nową, sztywną całość. Nowo powstały przewód jest złożony z trwale spojonych trzech warstw:

- najbardziej na zewnątrz znajduje się stara, zniszczona rura,

- bliżej środka jest warstwa iniektu,

- wnętrze jest okładziną zbudowaną z paneli GRP.

### Renowacja miejsc włączenia przykanalików

W panelach należy wycinać otwory w miejscach włączeń kanałów bocznych i przyłączy na bieżąco w trakcie wykonywania renowacji.

W miejscu lokalizacji włączeń przykanalików do kanału wykonanego z paneli w celu zabezpieczenia należy stosować połączenie bezpośrednie za pomocą laminatu, pakera lub kształtki kapeluszowej. Włączenia wlotów dopływów bocznych kanałów należy wykonać za pomocą zaprawy mineralnej.

### Wykonanie obejścia (by-passu)

Odcinek przeznaczony do renowacji należy tymczasowo wyłączyć z eksploatacji. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania obejścia (by-pass) do tymczasowego przepompowywania ścieków na poddawanym modernizacji odcinku kanału.

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia pomp, rurociągów i tymczasowych zamknięć kanałów odpowiednich dla przepływu ścieków na przedmiotowym odcinku oraz uzyskaniu niezbędnych uzgodnień i pozwoleń właścicieli terenów po których może nastąpić ewentualne, tymczasowe przepompowywanie ścieków.

Jeżeli pojemność przykanalików jest niewystarczająca do zretencjonowania ścieków podczas wykonywania renowacji, Wykonawca zagwarantuje również odprowadzenie ścieków 
z przyłączy.

W przypadku stosowania pomp spalinowych w rejonach istniejącej zabudowy muszą mieć one obudowę dźwiękochłonną.

Wszelkie koszty związane z wykonaniem, utrzymaniem (w tym koszty pompowania) 
i demontażem ponosi Wykonawca.

Jeżeli producent paneli przewiduje możliwość wykonywania renowacji w kanale częściowo wypełnionym ściekami dopuszcza się prowadzenie prac na czynnych kanałach (po ich uprzednim oczyszczeniu) bez konieczności wykonywania obejścia. Przy czym ryzyko związane z pracą na czynnym kanale leży po stronie Wykonawcy.

## Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB) zamieszczono w odrębnym zeszycie „PFU-2 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych”.

PFU-2 zawiera następujące WWiORB:

- WW-00 Wymagania ogólne

- WW-01 Modernizacja kanałów

- WW-02 Roboty drogowe