| KKU/MZ/2-PN-1/ 14 /2019 | Kraków, 14 stycznia 2019 r. |
| --- | --- |

zainteresowani wykonawcy

dot.: przetargu nieograniczonego nr 2/PN-1/2019 p.n.: Sukcesywne dostawy nasuwek naprawczych do Magazynu Centralnego MPWiK S.A.

Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna, 
30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 działając na podstawie rozdziału X ust.3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia przekazuje otrzymane od wykonawcy pytania oraz udzielone na nie odpowiedzi.

Pytanie 1:

W SIWZ pkt III.1. Opis przedmiotu zamówienia Zamawiający pisze „dopuszczalne odchylenie kątowe osi rury od nasuwki 16 st.” - czy zapis ten oznacza, że Zamawiający dopuszcza aby można było zaoferować nasuwki o odchyleniu kątowym od osi rury 0 stopni ?

Nasuwki naprawcze są stosowane do napraw rurociągów bez konieczności ich rozcinania i w związku z tym ich konstrukcja nie jest dostosowana do uzyskiwania odchyłek kątowych.

Odpowiedź:

Zamawiający dla nasuwek naprawczych nie wymaga udokumentowania odchyleń kątowych.

Pytanie 2:

Zamawiający w SIWZ pkt III.1. wymaga aby nasuwki posiadały certyfikat GSK-RAL oraz certyfikat W270.

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści aby można było zaoferować nasuwki nie posiadające certyfikatów GSK-RAL oraz W270 ?

Odpowiedź:

Po rozpoznaniu rynku producentów nasuwek, Zamawiający wymaga by nasuwki:

- były wykonane z żeliwa sferoidalnego GGG40, pokrytego farbą epoksydową o minimalnej grubość powłoki 250μm,

- posiadały wytrzymałość powłoki na przebicie elektryczne (brak przebicia elektrycznego po przyłożeniu napięcia 3 kV),

- posiadały badania odporności powłoki na uderzenia wg PN-EN ISO 6272-1 (wytrzymałość na uderzenie 5 Nm) potwierdzone deklaracją producenta wyrobu.

Uszczelki ukształtowane odpowiednio do promienia rury i ustalone w korpusie, dopuszczone do kontaktu z wodą pitną, w miejsce certyfikatu W-270 należy dostarczyć atest PZH.

Pytanie 3:

Zamawiający w SIWZ pkt III.1. wymaga aby nasuwki posiadały śruby ze stali nierdzewnej z dodatkowym zabezpieczeniem przed zakleszczeniem.

Prosimy o wyjaśnienie, czy zamawiający dopuszcza nasuwki ze śrubami ze stali nierdzewnej z zabezpieczeniem przed zakleszczeniem poprzez zastosowanie nakrętek w innej klasie stali nierdzewnej niż śruba i dodatkowym ocynkowaniem nakrętek (ocynkowana nakrętka wykonana ze stali nierdzewnej) ?

Odpowiedź:

Do połączeń należy stosować śruby, podkładki i nakrętki wykonane ze stali nierdzewnej, np. śruba klasy A2, nakrętka wykonana w klasie A4. Dopuszcza się również zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 4:

Prosimy o wyjaśnienie, czy zamawiający dopuści aby dla średnicy DN 65 można było zaoferować nasuwkę naprawczą trójdzielną DN 60 o zakresie 65-82 i długości 140 mm do stosowania do rur wykonanych z różnych materiałów z wyjątkiem PE ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści aby dla średnicy DN 65 można było zaoferować nasuwkę naprawczą trójdzielną DN 60 o zakresie 65-82 i długości 140 mm (z wyłączeniem rur PE).

Pytanie 5:

Prosimy o wyjaśnienie, czy zamawiający dopuści aby dla średnic DN 80 do DN 300 można było zaoferować nasuwki naprawcze trójdzielne o następujących zakresach i długościach:

DN 80 o zakresie 87-106 i długości 156 mm,

DN 100 o zakresie 108-126 i długości 156 mm,

DN 150 o zakresie 159-184 i długości 215 mm,

DN 200 o zakresie 210-240 i długości 250 mm,

DN 300 o zakresie 312-345 i długości 370 mm

do stosowania do rur wykonanych z różnych materiałów ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści aby dla średnic DN 80 do DN 300 można było zaoferować nasuwki naprawcze trójdzielne w zaproponowanych zakresach i długościach.

Pytanie 6:

Prosimy o wyjaśnienie, czy w niniejszym postępowaniu Zamawiający uzna referencje wystawiane na dostawy łączników rurowych i kołnierzowych służących do łączenia rur lub stalowych opasek naprawczych służących do napraw rurociągów bez konieczności ich rozcinania ?

Odpowiedź:

Zamawiający uzna takie referencje tj. wystawione na dostawę łączników rurowych i kołnierzowych oraz opasek naprawczych służących do napraw rurociągów bez konieczności ich rozcinania.

Zamawiający prosi o uwzględnienie powyższych odpowiedzi przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Na oryginale podpis i pieczątka:

Z-ca Kierownika Działu Przetargów i Umów

Alicja Łopuszyńska

Zamieszczono na stronie internetowej MPWiK SA: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi

w dniu 14 stycznia 2019 r.